## Slide 1: Moderní řešení vrchních izolací horkovodů
UCA Engineering Plastics
Listopad 2012

## Slide 2
Krádeže plechů a s tím spojená nákladná údržba
AKUTNÍ PROBLÉM

## Slide 3
Plastové vrchní izolace z materiálu Thermostone®UCA
ŘEŠENÍ
VÝROBCE MATERIÁLU

## Slide 4
Ukázková realizace
Místo Kladno
Délka 4,5 km
Rok výstavby 2010
Aktuální stav bez jakéhokoli poškození
(viz foto z roku 2012)

## Slide 5
Vyšší | Pořizovací cena | Nižší
Opakované nátěry | Nároky na údržbu | Minimální
Vyšší | Hmotnost | Nižší
Zanedbatelný | Izolační efekt | Vyšší
Střední | Riziko krádeže | Minimální
Opláštění horkovodu materiál Thermostone®UCA
Tradiční plechové opláštění horkovodu

## Slide 8: Přednosti řešení
Unikátní bezúdržbové řešení
Snadná montáž
Jednoduchá možnost opravy bez nutnosti výměny - např. svařováním

## Slide 9
Jsme držiteli patentu pro tento technologický postup
Zajistíme dodávku materiálu
Zajistíme zaškolení personálu, který bude naše technické řešení realizovat
Jsme nově založená společnost zaměřená na český, slovenský a německý trh. Spolupracujeme s nejsilnějším partnerem v oboru plastů Röchling Engineering Plastics a nabízíme celý jejich sortiment včetně speciálních technických plastů a zakázkovou výrobu na CNC stroji.

## Slide 10: Technické vlastnosti materiálu Thermostone®UCA
Průměr potrubí
200 mm
1 200 mm
Teplotní rozmezí
-50 °C
+80 °C
Hustota materiálu
Pevnost v tahu
Model pružnosti v tahu
(Youngův modul)
Vrubová houževnatost
Tvrdost dle Shorea
Protažení na mezi kluzu
Teplotní dilatace
0,960 g/cm3
22 N/mm2
>50 %
800 N/mm2
12 mJ/mm2
D 63
1 mm/10 °C
+100 °C (krátkodobě)

## Slide 11: Přednosti materiálu
Stabilita vůči vlivům venkovního prostředí
Dobré izolační vlastnosti
Materiálová paměť

## Slide 12
Pro získání podrobnějších informací nás prosím kontaktujte!
UCA a.s.
J. Hory 1494
272 01 Kladno
Tel.: +420 312 243 224
Fax.: +420 312 243 221
Mobil: +420 774 522 654
E-mail: info@uca-plastic.cz
www.uca-plastic.cz